劲松-神山110kV线路工程

内蒙古电力（集团）有限责任公司

弹簧针刺式防鸟针

技术规范书

鄂尔多斯供电公司

2024年3月

前  言

本标准是按照DL/T 800-2012《电力企业标准编制规则》给出的规则起草。

本标准由内蒙古电力（集团）有限责任公司技术标准分委会提出。

本标准由内蒙古电力（集团）有限责任公司生产科技部归口。

本标准主要起草单位：内蒙古电力（集团）有限责任公司、内蒙古电力经济技术研究院、乌海超高压供电公司、鄂尔多斯供电公司、乌海供电公司。

本标准主要起草人：张文战，陈少宏，王森，蒋海龙，李林孝，牛格图，王群，赵瑞东，金宝，张鑫，付子奇。

本标准2022年05月首次发布。

目    录

1．范围	1

2．应遵循的主要标准	1

3．使用条件	1

4．技术要求	1

4.1 性能要求	2

4.2 外观和结构要求	2

4.3  技术参数响应表	3

5．项目需求	4

5.1　货物需求及供货范围一览表	4

5.2　设备必备的备品备件、专用工具供货表	4

6．技术资料	4

7．技术服务	5

# 1．范围

本标书适应于输电线路弹簧针刺式防鸟针的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场使用和试验的指导、监督以及试运行工作，是用于订货合同的技术条款。

# 2．应遵循的主要标准

引用有以下标准：本次招标的输电线路弹簧针刺式防鸟针技术规范书，设计制造依据为最新现行产品标准、安全标准及电力相关技术标准，引用的国家和行业标准包括：

GB/T191         《包装 储运 图示标志》

GB/T2314-2008   《电力金具通用技术条件》

GB/T1.1-2000    《标准化工作导则》

GB/T699-1999    《优质碳素结构钢》

GB/T700-2006    《碳素结构钢》

YB/T5004-2001   《镀锌钢绞线》

GB/T41-2000     《六角螺母  C级》

GB/T93-1987     《标准型弹簧垫圈》

GB/T95-2002     《平垫圈  C级》

GB/T5780-2000   《 六角头螺栓  C级》

GB/T1.1-2000    《标准化工作导则》

GB/T196         《普通螺纹 基本尺寸GB/T196—2003，ISO724：1993，MOD》

GB/T197         《普通螺纹 公差GB/T197—2003，ISO965-1：1998，MOD》

YB/T5220-93     《非机械性弹簧用碳素弹簧钢丝》

# 3．使用条件

本规范所规定的设备应能在下列条件使用：

位置：户外

最低温度：-50℃

最高气温： +50℃

最大日平均温差：25℃

空气相对湿度：90%(25℃)

# 4．技术要求

投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。其中“★”为不可偏离项。如有其余条款存在差异，请填写技术偏差表。“投标人保证值”应与型式试验报告相符。

- 4.1 性能要求

4.1.1  防鸟针应按规定程序批准的图样制造。

4.1.2  防鸟针金属连接固定部分应保证在运行中不致出现松动、脱落，在安装和检修中应保证安全和便于拆装。

4.1.3  防鸟针金属连接固定部分应保证与杆塔金属部分可靠连接。

4.1.4  防鸟针应采用图样规定的材料和工艺加工制造。

4.1.5  防鸟针的外观质量

4.1.6  冲压件的外观质量

a）冲裁件剪切面的斜度偏差应小于板厚的十分之一。

b) 冲压剪切件应平整光洁，不允许有毛刺、开裂、折皱和叠层。

4.1.7焊接件的外观质量

a) 焊缝应为细密的细鳞形，并应封边，咬边深度大于1mm。

b) 焊缝应无裂纹、气孔、砂眼等缺陷。

4.1.8紧固件的外观质量

a) 紧固件的表面热镀锌不应有锌瘤、锌渣和其他杂质。

b) 内螺纹、外螺纹应光整。

c) 螺杆、螺母均不得有裂纹。

4.1.9  防鸟针针刺部分应能承受暴风、雨、雪外力的作用，不应引起疲劳和损坏；其紧固件应能承受静态机械负荷而不引起疲劳或脆断。

4.1.10  针刺与紧固件过渡焊接部分，应能承受针刺部分最大作用力的冲击，而不应出现焊缝开裂的情况。

4.1.11  制造防鸟针的金属材料应能满足使用寿命的要求，应不易出现金属材料晶粒间或应力腐蚀，也不得由此引起相邻或相接任何部位的腐蚀。

4.1.12  针刺弹簧的材料选用YB/T5220-93《非机械性弹簧用碳素弹簧钢丝》标准中所述A2~A4号钢的冷拔钢丝进行加工。

4.1.13  防鸟针紧固螺栓的采购要求：螺栓的外螺纹应在热镀锌前按GB/T196的规定加工或碾制，然后进行热镀锌；内螺纹可在镀锌前或镀锌后进行加工。如镀锌后加工，则应在加工后涂防腐油脂。

4.1.14  防鸟针紧固螺栓的螺纹，在任何情况下不允许缩小螺纹外径；螺帽内螺纹的内径不得小于外螺纹的中径。

4.1.15  防鸟针底座应采用热轧钢板，经剪切、冲压而成，各部位尺寸应符合设计要求。

4.1.16  除防鸟针螺栓外，其余部分均采用两道喷漆防腐，第一道采用优质防锈漆，第二道采用大红色优质树脂漆，并不得有漏喷、堆漆和滴流拉丝现象。

4.1.17  使用寿命不低于10年。

- 4.2 外观和结构要求

4.2.1 防鸟针应按规定程序批准的图样制造。

4.2.2本产品整机表面应清洁无凹痕﹑划伤﹑变形。零部件整体和元器件装配位置要牢固，不应有虚焊﹑折裂和机械损伤。

4.2.3 产品标志：应有铭牌，铭牌上应有下列标志：

1）厂名，厂址；

2）产品的名称，型号；

3）制造日期；

4）出厂编号；

- 4.3  技术参数响应表

表1   技术参数响应表

| 序号 | 项目 | 单位 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制造厂（商） | — |  | （投标人填写） |
| 2 | 原产地 | — |  | （投标人填写） |
| 3 | 产品型号规格 | — |  | （投标人填写） |
| 4 | 主体材料 |  | 优质碳素结构钢/304不锈钢 |  |
| 5 | 针刺长度 | mm | 400/600/800±10 | （投标人填写） |
| 6 | 针刺弹簧绕圈长度 | mm | 200±10 | （投标人填写） |
| 7 | 针刺弹簧绕圈直径 | mm | 20±2 | （投标人填写） |
| 8 | 针刺数量 | 根 | 30 | （投标人填写） |
| 9 | 针刺张开角度 | 度 | ≥160 | （投标人填写） |
| 10 | 针刺钢丝直径 | mm | ≥2 | （投标人填写） |
| 11 | 小套管钢材厚度 | mm | ≥2 | （投标人填写） |
| 12 | U型底座钢板厚度 | mm | ≥10 | （投标人填写） |
| 13 | U型底座钢板宽度 | mm | ≥70 | （投标人填写） |
| 14 | U型底座开口尺寸 | mm | ≥20 | （投标人填写） |
| 15 | 底座固定螺栓 | — | Ф16螺栓联接，采用双帽一平一弹簧垫 | （投标人填写） |
| 16 | 螺栓顶固强度 | — | S4.8 | （投标人填写） |
| 17 | L型底座钢板厚度 | mm | ≥8 | （投标人填写） |
| 18 | L型底座钢板配套螺栓型号 | — | Ф16L型螺栓联接，采用双帽一平一弹簧垫 | （投标人填写） |
| 19 | L型底座单面钢板尺寸 | — | 80*148±5 | （投标人填写） |
| 20 | L型底座开槽长度 | — | 90mm(不连通底边）&100mm（连通底边）±5 | （投标人填写） |

备注： 如技术规范书出现品牌型号，均指“参照或相当于”同等质量产品。

# 5．项目需求

- 5.1　货物需求及供货范围一览表

表2   货物需求及供货范围一览表

| 序号 | 项目单位要求 |  |  |  | 投标人响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 弹簧针刺式防鸟针 | U型400MM | 支 |  |  |  |  |  |
| 2 | 弹簧针刺式防鸟针 | U型600MM | 台 | 1000 |  |  |  |  |
| 3 | 弹簧针刺式防鸟针 | U型800MM | 支 |  |  |  |  |  |
| 4 | 弹簧针刺式防鸟针 | L型400MM | 支 |  |  |  |  |  |
| 5 | 弹簧针刺式防鸟针 | L型600MM | 支 |  |  |  |  |  |
| 6 | 弹簧针刺式防鸟针 | L型800MM | 支 |  |  |  |  |  |

- 5.2　设备必备的备品备件、专用工具供货表

表3   设备必备的备品备件、专用工具供货一览表

| 序号 | 项目名称 | 招标要求 |  |  | 投标人响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

# 6．技术资料

6.1交付时提供产品说明书，说明书应包含以下内容：

a ）安全须知；

b ）产品用途；

c ）产品及配件的操作使用说明；

d ）主要技术指标；

e ）使用注意事项。

6.2产品的合格证应包含以下内容：

a ）产品合格标志和印章；

b ）检验人员的代号和签章；

c ）检验日期。

6.3产品的装箱单应包含以下内容：

a ）制造厂名；

b ）产品名称、型号、出厂编号；

c ）包装数量、总重量、堆放层数、注意事项。

6.4与安全有关的标志和文件应符合GB4793.1-2007的规定。

6.5包装贮运图示标志应符合GB/T191的规定。

# 7．技术服务

7.1 交货后供方须派技术人员指导用户进行1次现场实测，以验证设备性能。

7.2 卖方应负责对买方进行现场培训，并提供相应的培训资料。

7.3 设备的免费质保期不低于3年；

7.4设备终身维修；

7.5卖方对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务。